Afbeelding met tekst, gebouw, baksteen, bouwmateriaal

Automatisch gegenereerde beschrijving

# TEXTURE, TYPE ET COULEUR

La maçonnerie décorative (intérieure et/ou extérieure) sera réalisée avec une brique de parement moulée à la presse sablée avec un aspect rustique avec des restes de ciment blanc et gris.La couleur est nuancée rouge-orange à brun foncé avec des restes de ciment blanc et gris.

# MATIÈRES PREMIÈRES, PRODUCTION ET VUES

La brique est une brique moulée à la presse massive sans renfoncements et avec une structure légère. Elle est libre de nodules de chaux ou autres. Elle présente au moins une boutisse et une panneresse sans fissure ou défaut qui serait nuisible à l’aspect global de la maçonnerie. La brique est une moulée à la presse massive avec une structure homogène. Les palettes contiennent 10 % à 15 % de ½ et ¾ briques.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les briques de parement bénéficient des labels « CE » et « Benor » et présentent les caractéristiques suivantes :

**Marquage CE selon EN 771-1 : 2011 + A1 : 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensions de fabrication (L xlxh) | \*224x74x54 mm | ECO-7-size |
| Quantité / m² avec un joint traditionnel | ca. 65 (12 mm) |  |
| Dimensions de fabrication (L xlxh) | \*192x92x52 mm | M50 |
| Quantité / m² avec un joint traditionnel | ca. 77 (12 mm) |  |
| Dimensions de fabrication (L xlxh) | \*217x102x65 mm |  |
| Quantité / m² avec un joint traditionnel | ca. 57 |  |
| Masse volumique brute | 1900 kg/m³ (+/- 20 %) |  |
| Résistance à la compression normalisée moyenne (cat I) | > 20 N/mm² |  |
| Absorption d'eau (24 heures) | < 16% |  |
| Absorption d'eau initiale (1 minute) | < 4 kg/(m² . min ) IW3 |  |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | µ = 5/10 |  |
| Propriétés thermiques (λ10, sec, 90/90) | 0,60 W/mK (tableau 1 EN1745) |  |
| Durabilité (gel / dégel / résistance) | F2 |  |
| Sels activement solubles | Classe S2 |  |
| Réaction au feu | Classe A1 |  |
| Force de liaison (conformément à l'annexe C de la norme EN998-2: 2003) | NPD (performance non déterminée) |  |

## Benormerk selon le PTV 23-002 (propriétés supplémentaires requises pour la Belgique)

|  |  |
| --- | --- |
| Fleurs | pas d’efflorescence (selon NBN B24-209) |
| résistance au gel | F2 (selon EN 772-22) |

## propriétés supplémentaires selon BRL 52230 pour les Pays-Bas

|  |  |
| --- | --- |
| NL BSB certificat: | certificat IKB 1494 |

## Propriétés supplémentaires selon BRL 1007 pour les Pays-Bas

|  |  |
| --- | --- |
| Classification selon le code euro: | Groupe 1 |
| Résistance au gel: | Classe D |
| Aspiration initiale de l'eau: | < 4kg/(m².min) Classe IW3 (absorption normale) |

# MISE EN OEUVRE

Mélangez simultanément 5 palettes. Enlevez les briques verticalement de chaque pile. La condition de la bonne composition du mortier a lieu en consultation avec le fournisseur du mortier. La maçonnerie fraîche doit être protégée à l’aide d’une couche imperméable.

\*Dimensions peuvent varier en fonction des productions. Pour la version la plus actuelle voir sur www.vandemoortel.be. Ce document n’est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Le fabriquant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L’utilisateur doit s’assurer d’être en possession de la dernière version du texte descriptif.

# Photo du produit

